PENGUJIAN BAHAN

- Pengujian dengan merusak (Destructive Test) :

- Pengujian Tarik

- Pengujian Tekan

- Pengujian Kekerasan/ Kekuatan

- Pengujian Pukul Takik

- Pengujian Kelelahan

- Pengujian tidak merusak (Non Destructive Test) :

  - Metode Sinar X

  - Metode Sinar γ

  - Metode Getaran Ultrasonic

1.  Pengujian Tarik :

Pada Pengujian Tarik dilakukan pengukuran :

- Gaya/ beban yang diperlukan

- Pertambahan panjang sample benda uji

- Tegangan Tarik max. (tegangan yang diperlukan utk memutuskan benda uji)

Kurva Tegangan-Regangan dari Uji Tarik :

Tegangan, σt  = F / A0	(lb/ in2) atau (MPa)

Dimana : 	F   = Gaya yang diberikan

(lb) atau (N)

A0 = Luas penampang awal

benda uji    (in2) atau (mm2)

Regangan (perpanjangan), ε = (L - L0)/ L0

Dimana :	L  = panjang akhir (mm)

L0 = panjang awal (mm)

Di area elastis berlaku hukum Hook

Tegangan, σt  = E ε

Dimana, 	E = modulus elastisitas

(lb/ in2) atau (Mpa)

Karena sulit menentukan titik Yield, umumnya ditentukan melalui tegangan yang menghasilkan regangan 0,2 %. Tegangan ini disebut Tegangan Yield (batas elastis).

Di area plastis tidak lagi berlaku hukum Hook, maka :

Tegangan Tarik maks, σmaks = Fmaks/ A0

- Pengujian Tekan

Proses pengujiannya dengan menekan material sampling (kebalikan Pengujian Tarik). Pengujian Tekan umumnya digunakan utk bahan-bahan yang cenderung rapuh (beton, batu bata, keramik, dll), dimana tegangan tekan (σ tekan) lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan tegangan tariknya (σ tarik).

Benda uji yang digunakan berpenampang bulat dengan : L/ D = 3 : 1 (L = panjang, D = diameter). Jika L/ D terlalu besar dapat berakibat benda uji bengkok saat pengujian (distribusi tegangan yang tidak merata pada penampang).

Pada Pengujian Tarik jika menggunakan penampang bulat maka rasio L/ D > 3.

Beberapa kegagalan pada Pengujian Tekan :

a.  Baja			      b.  Batu		      c.  Besi Tuang		d.  Beton

- Pengujian Kekerasan

Pengujian Kekerasan : Mengukur ketahanan material terhadap penetrasi.

Kekerasan yang baik umumnya diartikan bahwa material tahan terhadap mulur (scratch) & keausan (wear).

a.  Pengujian Brinell

Secara luas digunakan utk pengujian logam & non logam dengan kekerasan rendah hingga menengah.

Utk pengujian digunakan hardened steel ball (atau cemented carbide ball utk material dengan kekerasan di atas 500 HB) berdiameter 10 mm dengan menggunakan beban 500, 1500, atau 3000 kg.

F

Brinell Hardness Number, HB =

(π Db)(Db -      Db2 - Di2)

dimana, F = beban (kg), Db = diameter steel ball (mm), Di = diameter cekungan (mm)

b.  Pengujian Rockwell

Menggunakan alat uji berbentuk tirus (a cone shape indenter) atau bola baja berdiameter kecil (Ǿ 1/16 atau 1/8 inch), dengan beban ringan 10 kg agar indenter dapat duduk di material sampling.

Kemudian dengan beban 150 kg maka kedalaman cekungan yang dihasilkan dapat diukur & langsung dibaca pada mesin uji.

Tabel Skala Kekerasan Rockwell

| Skala Rockwell | Simbol kekerasan | Indenter | Beban (kg) | Jenis material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C | HRA HRB HRC | Cone Bola 1/16 inch Cone | 60 100 150 | Carbides, ceramics Logam non ferro Logam ferro, baja perkakas |